## Slide 1: 3次試作ディスク(LX722WD3)各部位の階層別組織情報
Confidential
Chart: GS及びγ' 粒子径 (nm)
外周GS | 0 | 1.2446 | 2.5562 | 3.1943 | 1.8987 | 2.8376 | 3.539 | 4.2153 | 4.1944 | 7.4008 | 3.268 | 3.357 | 5.2945 | 2.6743 | 4.2406 | 3.9746 | 6.7051 | 4.1351 | 1.7215 | 1.9447 | 3.1443 | 2.3047 | 2.4087 | 2.6002 | 2.8595 | 1.5001 | 1.5831 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.9707 | 0
中間部GS | 0 | 0.3737 | 2.8186 | 2.2451 | 1.9371 | 2.7795 | 3.4934 | 2.6227 | 3.9877 | 2.4074 | 3.8866 | 5.4527 | 4.6785 | 2.3699 | 3.7111 | 5.9561 | 3.3149 | 4.4908 | 0.79727 | 2.6822 | 5.782 | 4.1952 | 4.5316 | 2.4793 | 3.8817 | 2.8632 | 1.5401 | 3.2759 | 1.7242 | 0
内部GS | 0 | 1.3363 | 2.373 | 2.1936 | 2.2635 | 2.9457 | 1.8729 | 2.4609 | 1.9585 | 3.6014 | 1.2597 | 3.8235 | 4.2594 | 6.5724 | 1.9804 | 0.7689 | 4.9705 | 3.5791 | 1.9871 | 4.2616 | 1.1532 | 3.7653 | 2.5942 | 0 | 4.6491 | 1.621 | 3.5008 | 1.8927 | 4.0282 | 2.0726 | 2.2632 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3814 | 0
1次γ’
2次γ’
3次γ’
各部位の組織情報で、特に差異が見られるのは3次γ’の分布（粒子径とVf）
10μm
1次γ’
GS
60μm

## Slide 2: 3次試作ディスク(LX722WD3)の組織と引張特性の対比
ディスク各部位の0.2%YS
Confidential
内部・・・Radial方向・T/2
中間・・・Tangential方向・T/2
外周・・・Tangential方向・T/2
Chart: Test temp.
| 22 | 400 | 538 | 650 | 725 | 760 | 815
WD3外周部 | 1098 | 1056 | 1065 | 1051 | 1011 | 957 | 759
WD3中間部 | 996 | 976 | 967 | 957 | 938
WD3内部 | 1069 | 1000
外周
中間
内部
外周
中間
内部
組織評価
位置
①0.2%YSは外周のみ高い。
②その理由は、3次γ’量の多さによる。
③3次γ‘が固溶する760℃までは高強度を維持
部位 | 平均 | 結晶粒径 |  | 1次γ’ |  | 2次γ’ |  | 3次γ' |  | Totalγ’
 | ASTM GS | 平均 | ALA | Vf | dave. | Vf | dave. | Vf | dave. | Vf
 | # | μm | μm | % | nm | % | nm | % | nm | %
①外周部 | 9.7 | 12.2 | 41.2 | 10.0 | 2596 | 30 | 230 | 9 | 25 | 49
②中間部 | 9.9 | 11.6 | 31.4 | 9.7 | 2676 | 33 | 217 | 5 | 19 | 48
③内部 | 9.3 | 14.4 | 43.9 | 12.1 | 2714 | 35 | 235 | 4 | 17 | 52
内
中
外
表. ディスク各部位における階層別の組織情報

## Slide 3
Confidential
TMW-4M3 4次試作ディスクの製造
ⅰ）3次試作ディスク
LX722WD1：(ST)1139℃…1次γ’:12%
LX722WD3：(ST)1144℃…1次γ’:10%
ⅱ）4次試作ディスク
LA915WD3：(ST)1131℃…1次γ’:10%狙い
3次とGSを同等にするため、同1次γ‘量で(ST)
(低Ti側・高Co側につき、γ‘solvus温度は
3次試作ディスク対比で約10℃低い)
S社コメント
現状、特性合格ラインは不明であるが、
S社より、0.2~0.5%Creep寿命時間が
重要とのコメントはあり。
4次試作ディスクの目標（3次試作ディスク(LX722WD1,3)対比）
１．引張特性（Bore部）…現状レベル維持
２．疲労特性（Bore~Rim部）…現状レベル維持
３．切欠きクリープ特性（Rim部）…現状レベル維持
４．クリープ特性（Rim部）：極力向上
成分微調整
B量：0.015%→0.020%(粒界強度↑、共晶γ‘残存リスク↑((S)1200℃以上はリスク大))
Ti量：6.2%→6.0% (共晶γ‘残存リスク↓、インゴット大型時のフレックルリスク↓、TCP相リスク↓)
Co量: 25%→26.5%(Ti量↓=γ‘量↓によるSFE低下分を元に戻す。)

## Slide 4
20μm
Confidential
平均GS#9.0
1次γ’量≈9.9%
TMW-4M3 4次試作ディスクのインテグラル評価
100nm
2次γ’
3次γ’
1次γ’
粒内：2次・3次γ‘相
4次試作ディスクのインテグラル評価状況
①平均GS#9.0、1次γ‘量:10%, Totalγ’量:47.9%
前回3次試作ディスクと同程度であり狙い通り。
②0.2%クリープ寿命時間
3次試作ディスクの1.8~2.0倍程度(725-760℃/552-630MPa下)
2次＋3次γ’量
≈38.0%(1視野)
0.2%Creep特性
(ST)1131℃,AC→OQ
(AG)650℃+760℃